COMMON ANODE TYPE PN PHOTO DIODE.

APPLICATION FOR LD LOCALIZER

●DIE SIZE                   6.0× 6.0 mm2

●DIE THICKNESS400         300 ± 20um

●METALLIZATION

TOP         Al

BOTTOM    Ag

●PASSIVATION               Silicon Oxide

●BONDING PAD SIZE

CATHODE（TOP）       150um×150um

ANODE (BOTTOM)

●ACTIVE AREA              5.705×5.705 mm2

●ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( Ta = 25℃ )

| Parameter | Symbol | Maximun rating | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Reverse Breakdown Voltage | BVR | 30 | V |
| Junction Temperature | TJ | 150 | ℃ |

●ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS ( Ta = 25℃ )

| Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forward Voltage | VF | IF=10mA， | 0.5 | 0.8 | 1.5 | V |
| Reverse Breakdown Voltage | BVR | IR=10uA | 30 |  |  | V |
| Dark Current | ID | VR=10V |  |  | 10 | nA |
| Spectrum Sensitivity | λ |  | 430～1100 |  |  | nm |
| Peak Sensing Wavelength | λP |  |  | 880 |  | nm |

Note(1):Parallel light of 1,000Lux illumination is applied by a Tungsten lamp of 2856k.

6000

PAD150*150

6000

地址： 深圳市宝安44区创业一路富源商贸中心B703      邮编：518010

电话：0755-29129090